Anwendung von PROPATIN ZNS  (Zink-Schwarzbeize)

Die auf 30 - 40 °C erwärmte Lösung auf den gut entfetteten und gesäuberten Gegenstand auftragen, dazu einen Pinsel oder einen Schwamm verwenden.  Zum Erwärmen der  Lösung keine Metall-Gefäße einsetzen. Etwas trocknen lassen, abspülen und mit einer dünnen Paraffin - Schicht schützen.  Die Flasche kann auch an einen entsprechend warmen Ort gestellt werden, bis die Temperatur erreicht ist.

Die Anwendung ist auch als Tauchbad möglich.  Den gut gesäuberten, fettfreien Gegenstand kurz in die 30 °C warme Lösung eintauchen, dann anspülen. Trocknen lassen, mit Wachs oder Paraffin  schützen.

Die gute Reinigung des zu färbenden Gegenstandes ist besonders wichtig, da der schwarze Niederschlag nur auf völlig fett- und staubfreiem Zink fest haftet!

Nach dem erscheinen der schwarzen Färbung gründlich abspülen und trocknen lassen. Mitunter bildet sich zunächst eine rotbraune Schicht, mit dem Abspülen warten, bis diese sich völlig schwarz gefärbt hat.

Bei galvanisch  verzinkten Teilen  befindet sich oft eine dünne, transparente Chromatierungs-Schicht auf der Oberfläche, die für eine fleckige Färbung verantwortlich ist. Man kann diese Schicht mit feiner Stahlwolle entfernen.

Das Produkt sollte  mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht gehandhabt werden. Bei Benetzung der Haut   kann   eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden, auch können Verfärbungen auftreten. Daher beim Umgang Handschuhe tragen und eventuelle Spritzer von Haut und Kleidung sofort mit Wasser entfernen. Die Lagerung sollte an einem kühlen, dunklen Ort erfolgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, Reste sind  als Schadstoff zu entsorgen!

Bitte wenden!

R 36 Reizt die Augen.

R 38 Reizt die Haut.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 3 Kühl aufbewahren.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Bitte wenden!

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de