Anwendung von PROPATIN MS

Das zu färbende Stück muss metallisch blank sein, außerdem dürfen sich keine Fettreste mehr auf der Oberfläche befinden. Um störende Flecken zu erzeugen, reicht mitunter schon das Berühren der Oberfläche mit der Hand aus, nach der Entfettung also nicht mehr mit den Händen berühren!

Die Entfettung kann durch   mehrtägiges Lagern in Nitro-Verdünnung bzw. Terpentinersatz vorgenommen  werden, auch das Auswaschen mit heißer Spülmittel - Lauge ist möglich, am besten wirken beide Möglichkeiten kombiniert. Bei Messing  dürfen keine alkalischen Entfetter (Natronlauge) verwendet werden, da diese die Oberfläche  dunkel färben.

Die Färbe - Lösung unverdünnt anwenden, die Temperatur dabei auf 40 bis 50 °C halten, als Gefäße eignen sich Keramik und Glasgefäße bzw. auch Kunststoff.

Das gut entfettete     Teil in die Färbelösung einlegen und 10-15 Minuten darin belassen.  Anschließend herausnehmen, genügt die Dunkelfärbung den Ansprüchen,   mit warmem Wasser abspülen. Falls  dunklere Tönungen gewünscht werden, weiter im Bad belassen und alle 10 Minuten überprüfen. Zur Erzeugung eines Alt - Tones kann mit einer weichen Draht - Bürste leicht gekratzt werden, nach dem kratzen dann wieder ins Tauchbad einbringen und dieses Behandlung bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Die Alt - Wirkung entsteht durch unterschiedlich Starke Tönung der Höhen und Tiefen, sie kann auch durch Abreiben mit Bimsmehl etc. erzeugt werden. Mitunter lassen sich auch gute Ergebnisse erzielen, wenn die Lösung kalt verwendet wird, die Einwirkdauer sollte dann mehrere Stunden betragen. (3-5 Stunden, je nach Ergebnis ist auch eine Längere Zeit möglich

Abschließend das Stück dann mit Wachs oder Paraffin behandeln.

Das Produkt ist  giftig und sollte deshalb mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht gehandhabt werden. Bei Benetzung der Haut   kann   eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden, auch können Verfärbungen auftreten. Daher beim Umgang Handschuhe tragen und eventuelle Spritzer von Haut und Kleidung sofort mit Wasser entfernen. Die Lagerung sollte an einem kühlen, dunklen Ort erfolgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, Reste sind  als Schadstoff zu entsorgen!

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten.  P220 Von Kleidung /…/ brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 3 Kühl aufbewahren.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de