Gebrauchsinformation   PROFERROL GEL

Eisen kann auf verschiedene Weise Rost bilden. Manchmal ist er leicht zu entfernen.

Doch häufig  erweist sich der  Rost als sehr fest und hartnäckig.

Gerade in solchen Fällen bietet sich die Anwendung von  PROFERROL GEL an.

Der Entroster PROFERROL GEL überzeugt durch seine einfache Anwendung.

Aufgrund seiner hohen Viskosität lässt er sich sehr leicht  mit Pinsel, Bürste oder  Spachtel auf die zu entrostenden Flächen auftragen.

Egal, ob  schräg oder  senkrecht, das Gel haftet in jeder Position.

Bei der Anwendung empfiehlt sich das  Tragen von Schutzhandschuhen.

Vor der Anwendung sollte ganz loser Rost  mit einer Spachtel oder  Drahtbürste entfernt werden.

Danach PROFERROL GEL mit Pinsel oder Spachtel großzügig deckend auftragen.

Es darf kein Untergrund mehr zu sehen sein. Die Auftragsstärke  kann dabei  bis zu

1 cm und mehr betragen.

Die Einwirkzeit von PROFERROL GEL kann je nach Stärke des  Rostes einige  Stunden dauern. Ein  kühler trockener Ort ist dazu am besten geeignet.

Um das Entrosten zu beschleunigen, kann man nach 2-3 Stunden Einwirkzeit mit einer Drahtbürste den bereits gelockerten Rost vorsichtig von der Oberfläche lösen.

Dabei färbt sich das aufgetragene Gel braun, weil der Rost es durchmischt.

Nun kann das PROFERROL GEL die tiefer liegenden zu entrostenden Flächen noch schneller benetzen.

Anschließend lässt man das PROFERROL GEL noch einige Stunden einwirken.

(Da die Stärke der  Rostschicht und deren Zusammensetzung sehr verschieden sein kann, ist es  nicht möglich, eine genaue  Zeit anzugeben, nach der das Metall völlig entrostet ist.)

Im Anschluss wird das Eisenteil mit reichlich Wasser gereinigt. Das  Reinigen  wird vorteilhaft mit der  Drahtbürste unterstützt. Zum Abwaschen eignet sich sehr gut ein Schwamm oder ein Schwammbrett, wie es  im Fliesengewerbe verwendet wird. Dabei Handschuhe tragen.

Mit Proferrol N können Sie nun eventuelle Reste des Entroster-Gels entfernen.

Es lassen sich mit Proferrol N auch weiße, gelbe oder graue Rückstände auf dem Eisen beseitigen. Das Aufbringen von Proferrol N erfolgt am besten mit einem Pinsel.

Nach der Anwendung reinigen sie das Eisenteil mit Wasser gründlich und trocknen die Flächen ab.

Weiterhin eignet sich PROFERROL GEL  hervorragend, um alte Brünierungen zu entfernen. Die Brünierung wird vollständig und sehr metallschonend abgelöst, ohne das Metall sichtbar anzugreifen. Das gilt für ECHTE Brünierungen, nicht für sog. Schnellbrünierungen.

Tipp:

Um ein zu starkes Austrocknen des Gels zu verhindern, kann  das zu säubernde Objekt mit Plastik-Folie abgedeckt werden bzw. (bei kleineren Stücken) gleich in einen Folie-Beutel verbracht werden.

Bitte wenden!

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de