Anleitung zur Säuberung von Gegenständen mit PROCUPROL und PROCUPROL GEL

Die zu säubernden Teile werden in die unverdünnte Lösung eingelegt. Der Reiniger wirkt  bei Raumtemperatur, bei Erwärmung aber deutlich schneller. Zum erwärmen  keine Metallgefäße verwenden, die beste Reinigungswirkung wird bei ca. 80 °C erzielt.  Die Kupfer-Gegenstände können beliebig lange im Tauchbad verbleiben, bis die Reinigung völlig abgeschlossen ist. Manchmal bilden sich dünne, sehr lockere Überzüge von  metallischem, porösem Kupfer oder  Kupferoxid, diese lassen sich leicht mit einer Bürste entfernen. Nach Beendigung gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Der Reiniger ist nicht giftig oder ätzend, allerdings sollten kupferhaltigen Rückstände nicht in die Kanalisation gelangen. Diese Rest - Lösungen am besten in einem separaten Behälter sammeln und zur Entsorgung bringen.

Der gelförmige Reiniger wird mit einem Pinsel oder  mit einer Spachtel auf den zu säubernden Gegenstand aufgetragen. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Schichtdicke der Korrosionsprodukte, sie sollte mindestens  1-2 Stunden betragen. Danach mit viel warmem Wasser (Bürste, Schwamm) abwaschen. Die Reinigung kann wiederholt vorgenommen werden, bis das  Metall völlig  gesäubert ist. Das Reinigungs-Gel greift das Metall nicht an und kann daher auch über  Nacht einwirken, um besonders hartnäckige Korrosionsprodukte anzulösen.

Die Oberfläche des Metalls kann dann mit einer  weichen, feinen Drahtbürste auf Glanz gebracht werden.

Es empfiehlt sich, die mit dem Gel bedeckten Gegenstände mit Plastikfolie etc. abzudecken, um ein zu schnelles austrocknen zu verhindern.

Bei manchen Messing-Legierungen  kann es vorkommen, dass sich durch einen Korrosionsvorgang namens Entzinkung rote Kupferoxide in dünner Schicht auf der Oberfläche  gebildet haben, diese lassen sich  dann am besten mit einem weichen Poliermittel und einer Polierscheibe (Schwabbelscheibe) wegpolieren, nachdem  die Oberfläche mit Procuprol von den stärkeren Korrosionsprodukten gereinigt wurde.

Bei manchen Buntmetall-Objekten wurden  mit speziellen Methoden Metall-Färbungen aufgebracht, welche beständig  sind und sich nicht im Reinigungsmittel lösen können!

Das Produkt ist nicht giftig, sollte jedoch mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht gehandhabt werden. Bei Benetzung der Haut   kann   eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden. Daher beim Umgang Handschuhe und Schutzbrille tragen und eventuelle Spritzer von Haut und Kleidung sofort mit Wasser entfernen. Die Lagerung sollte an einem kühlen, dunklen Ort erfolgen, die Lagerfähigkeit beträgt 1 Jahr.

Bitte wenden

R 36 Reizt die Augen.

R 38 Reizt die Haut.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 52 Schädlich für Wasserorganismen.

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 3 Kühl aufbewahren.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de